00000㎡㎡㎡

ICS 59.080

W59

中华人民共和国民政行业标准

MZ/T014.1—2010

救灾被服

第1部分：棉被

Disaster relief bedding and clothing—

Part 1： Quilt

2010-01-14发布

2010-03-15实施

中华人民共和国民政部 发布

MZ

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 要求	1

3.1 样式	1

3.2 规格尺寸	2

3.3 材料	2

3.4 颜色	2

3.5 下料	2

3.6 絮料	3

3.7 缝纫	3

3.8 外观质量	3

4 试验方法	3

4.1	外观检验	3

4.2	成品尺寸检验	3

4.3	颜色检验	3

4.4	材质检验	3

4.5 缝制检验	3

4.6标志与包装检验	4

5	检验规则	4

5.1	检验分类	4

5.2 首件检验	4

5.3 质量一致性检验	4

5.4 验收检验	4

5.5质量判定	5

6	标志、包装、运输与贮存	5

6.1	标志	5

6.2	包装标志	6

6.3	运输与贮存	7

附录A（规范性附录）棉印花平布质量指标	8

附录B（规范性附录）中空涤纶短纤维絮片质量指标	9

附录C（规范性附录）聚丙烯编织布技术要求	10

- 前    言

MZ/T 014-2010《救灾被服》分为四个部分：

- 第1部分：棉被；

- 第2部分：棉大衣；

- 第3部分：棉衣；

- 第4部分：多功能睡袋。

本部分为MZ/T014-2010的第1部分。

本标准的附录A、附录B和附录C是规范性附录。

本标准由民政部救灾司提出。

本标准由全国减灾救灾标准化委员会归口。

本标准起草单位：民政部救灾司、北京市民政局、新兴职业装备生产技术研究所。

本标准主要起草人：薛建军、庞陈敏、李成、丁长利、王珍、孙长林、张慧。

救灾被服 第1部分：棉被

  - 范围

本标准规定了救灾专用棉被的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于救灾专用棉被的订购、生产与验收。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250－2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样

GB 1103－2007  棉花 细绒棉

GB/T 1040.1－2006  塑料  拉伸性能的测定  第1部分：总则

GB/T 2918－1998  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 2912.1－1998  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920－2008  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921－2008  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3923.1－1997 纺织品 织物拉伸性能  第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4667－1995  机织物幅宽的测定

GB/T 4668－1995  机织物密度的测定

GB/T 6836－2008  涤纶缝纫线

GB/T 7573－2002  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8628—2001  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630－2002  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 11048—2008  纺织品 生理舒适性的测定 稳态条件下热阻和湿阻的测定

GB/T 16988－1997  特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB 18401－2003  国家纺织产品基本安全技术规定

FZ/T 01093－2008 机织物结构分析方法  织物中拆下纱线线密度的测定

FZ 65002－1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法

JSB 9.2—1992  絮片抗拉强度的测定

JSB 9.3－1992  絮片单位面积质量、压缩弹性率及蓬松度的测定

QB/T 2173—2001  尼龙拉链

QB/T 3516－1999  牛皮纸

  - 要求

    - 样式

救灾专用棉被的样式见图1及主管部门批准的标样。

- 棉被样式

    - 规格尺寸

救灾专用棉被的规格尺寸及允许偏差见表1。

- 表1  规格尺寸及允许偏差                   单位为厘米

| 序号 | 部位名称 | 成品尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被长 | 210.0 | -3.0 |
| 2 | 被宽 | 150.0 | -2.5 |
| 3 | 絮料长 | 207.0 | -3.0 |
| 4 | 絮料宽 | 147.0 | -2.5 |
| 5 | 棉胎包边宽 | 5.0 | -0.5 |
| 注： 棉被面、里与絮料长、宽尺寸的偏差不得同时存在。 |  |  |  |

    - 材料

      - 面、里料为棉印花平布，花形及颜色应符合主管部门批准的标样。

      - 材料规格及用途按表2规定。

- 材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉印花平布 | 18 tex /18 tex | 按附录A | 棉被面、里、带条 |
| 中空涤纶短纤维絮片 | 温区 400g/m2、寒区 650g/m2 | 按附录B | 被胎 |
| 棉花 | 4级 | GB1103－2007 | 被胎 |
| 无纺布 | 50g/m2 | 见标样 | 包中空棉被胎边 |
| 纱布 | 40g/m2 | 见标样 | 包棉花被胎 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3 | GB/T 6836-2008 | 缝纫、绗棉 |
| 尼龙拉链 | 3# | QB/T 2173—2001 | 被端封口 |
| 聚丙烯编织布 | 单面复膜型 | 按附录C | 外包装 |
| 缝包绳 | φ0.2㎝ 二股 | 断裂强力 ≥200N | 缝包 |
| 捆包麻绳 | φ0.7㎝ 三股 | 断裂强力 ≥1100N | 捆包 |
| 牛皮纸 | ≥70g/㎡ | QB/T 3516－1999 | 内包装 |

- 注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。

    - 颜色

      - 面料颜色按主管部门批准的标样。面、里色差不低于3－4级，评定级别按GB/T 250－2008.

      - 缝纫线的颜色与面料相匹配。

    - 下料

- 裁片纱向及拼接按表3规定

- 表3  裁片纱向及拼接

| 裁片名称 | 下料方向 | 拼接道数 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经 向 | 纬 向 |  |
| 被 面 | 经 | —— | —— | —— |
| 被 里 | 经 | —— | 1 | 距端头不少于40.0㎝ |
| 注：可面、里连裁；面里按标准尺寸各加放10㎝备放量。 |  |  |  |  |

    - 絮料

      - 被胎絮料可选用中空棉絮片或棉花。

      - 被胎重量按表4规定。

- 表4  被胎重量                                单位：克

| 絮料 |  | 被胎总重量 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充填中空涤纶短纤维絮片 | 温区 | 1250g | -60 |
|  | 寒区 | 2000g | -100 |
| 棉花 | 温区 | 2500g | -100 |
|  | 寒区 | 3800g | -200 |

      - 被胎外观平展均匀、包边严紧、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。

    - 缝纫

缝纫针距：棉被面、里接合及拼接11针/3cm～13针/3cm；被胎包边4针/3cm～6针/3cm。棉被封口端可选绱带条方式或绱3#尼龙拉链方式。带条方式封口要在面、里封口端均匀间距钉4对带条，带条长15㎝宽0.5㎝；拉链方式封口要居中绱长度不低于100cm尼龙拉链。

    - 外观质量

产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。

  - 试验方法

  - 外观检验

产品的样式按3.1的规定及主管部门批准的标样,以目视和手感进行检验。

  - 成品尺寸检验

各部位的成品尺寸按3.2的规定，用精度为1.0mm的卷尺进行检验。

  - 颜色检验

主、辅材料的颜色和花形按GB/T 250-2008与3.3的规定及主管部门批准的标样进行检验。

  - 材质检验

4.4.1  棉印花平布的试验方法按附录A的规定。

4.4.2  棉花的试验方法按GB1103－2007的规定。

4.4.3  中空涤纶短纤维絮片的试验方法按附录B的规定。

4.4.4  涤纶缝纫线的试验方法按GB/T 6836-2008的规定。

4.4.5  塑料编织布的试验方法按附录C的规定。

4.4.6  尼龙拉链的检验按QB/T 2173—2001的规定。

4.4.7  缝包绳和捆包麻绳断裂强力的检验按FZ 65002-1995的规定。

4.5  缝制检验

缝制质量检验按3.7、3.8及主管部门批准的标样,以目视和手感进行检验。

- 4.6  标志与包装检验

标志与包装质量的检验按6.1、6.2的规定。

- 检验规则

  - 检验分类

- 本标准规定的检验分类如下：

- a） 首件检验（见5.2）；

- b） 质量一致性检验（见5.3）；

- c） 验收检验（见5.4）。

- 5.2 首件检验

- 5.2.1 检验要求

- 首件报样检验是在承制单位批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构，对其生产的首件产品进行检验以确认承制单位能否生产出符合本标准要求的产品。报样产品符合本标准的规定后才能进行批量生产

- 5.2.2 检验项目

- 检验项目应符合表5的规定。

- 5.2.3 检验数量

- 首件报样检验数量为一床。主、辅材料的理化性能检验按相关规定执行。

- 5.2.4 合格判定

- 首件报样检验全部符合表5合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

- 5.3 质量一致性检验

- 5.3.1 检验要求

- 承制单位在生产过程中应对半成品、成品逐床检验。原材料理化性能应进行周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本标准的规定，对承制单位的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

- 5.3.2 检验项目

检验项目应符合表5的规定。

- 5.3.3 合格判定

产品全部符合表5合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

- 5.4 验收检验

- 5.4.1 检验要求

- 承制单位在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

- 5.4.2检验项目

- 检验项目应符合表5的规定。

- 5.4.3 抽样方法与数量

- 抽样方法为随机抽样，抽样数量为5‰。主、辅材料的理化性能检验按相关规定执行。

- 5.4.4 合格判定

- 单件产品缺陷判定按表6规定

- 表5  检验项目、要求和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 要求 | 首件检验 | 质量一致性检验 | 验收检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样式 | 按4.1的规定 | 符合3.1的规定 | ● | ● | ● |
| 2 | 成品尺寸 | 按4.2的规定 | 符合3.2的规定 | ● | ● | ● |
| 3 | 颜色 | 按4.3的规定 | 符合3.4的规定 | ● | ● | ● |
| 4 | 材质 | 按4.4规定 | 符合3.3的规定 | ● | ○ | ● |
| 5 | 缝制质量 | 按4.5规定 | 符合3.7、3.8的规定 | ● | ● | ● |
| 6 | 外观质量 | 按4.1、4.5的规定 | 符合3.5、3.8的规定 | ● | ● | ● |
| 7 | 标志 | 按4.6的规定 | 符合6.1的规定 | ● | ○ | ● |
| 8 | 包装材料 | 按附录C的规定 | 符合6.2.1的规定 | ● | ○ | ○ |
| 9 | 捆包麻绳 | 按4.4的规定 | 符合6.2.2的规定 | ● | ○ | ○ |
| 注：●必检项目；○选检项目。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.5质量判定

a）每件产品得90分及以上者为合格品；

b）每件产品得90分以下者为不合格品；

c）批量判定：样本中合格品数≥97%，则为批合格批，但不合格品中不得存在严重缺陷。

5.6 扣分规则

a）轻缺陷：每个扣1分

b）重缺陷：每个扣4分

c）严重缺陷：每个扣20分

- 表6  缺陷判定细则

| 序号 | 项目 | 轻 缺 陷 | 重 缺 陷 | 严重缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品 尺寸 | 主要部位：超过允许偏差 非主要部位：超过允许偏差≥1倍 | 表面部位：超过允许偏差1倍 非表面部位：超过允许偏差2倍 | 超过重缺陷 |
| 2 | 色差 | 超过标准规定范围 | 超过标准规定范围限1级 | —— |
| 3 | 开、断线 | 被面每处限2针，每床限2处。绗棉每床限3处每处限3.0cm | 超出轻缺陷范围 | —— |
| 4 | 针距 | 超过标准规定限3针 |  |  |
| 5 | 絮片 | 总重超出允许偏差限1倍 | 总重超出允许偏差1.5倍 | 超过重缺陷 |
| 6 | 线头 | 表面1.0cm以上线头限3根 | —— | —— |
| 7 | 污渍 | 表面1.0cm2两处，其他部位加倍 | 超出轻缺陷范围 | 表面有破洞 |
| 注：材质质量判定按附录A、B的规定执行，超过允许偏差即为不合格品。 |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 产品标志

产品标志印刷在尺寸6cm×4cm的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边5.0㎝。标志布样式见图2。标志布印字应清晰、整洁。

| 救灾专用 棉被 |  |
| --- | --- |
| 适用范围 | 温区/寒区 |
| 生产日期 | ××××年×月 |
| 承制单位名称 监制单位名称 |  |

- 产品标志布

    - 包装标志

      - 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注示例见图3。

      - 外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮” 字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注示例见图3。

救灾专用  棉被 温区/寒区数量10 床××Kg××××年××月生产批号承制单位名称监制单位名称

救 灾 专 用

注 意 防 潮

上、下面                                      侧面

- 外包装标志

  - 包装

    - 外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，牛皮纸质量应符合QB/T3516－1999的规定。聚丙烯编织布技术要求见附录C。

    - 编织布结合处用φ0.2㎝绳缝合牢固，用φ0.7㎝麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道。麻绳技术要求见表2。

    - 每包10床。包装尺寸为75cm×55cm×45cm（长×宽×高）或按合同规定执行。

    - 每包内需放检验单, 样式见图4。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。

| 检 验 单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 数 量 | 床 |
| 生产日期 | 年 月 日 |
| 检验人员 | （检验工号） |
| 承制单位名称 | （单位全称） |

- 检验单样式

  - 运输与贮存

    - 运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。运输根据合同要求执行。

    - 产品应贮存在通风干燥的库房内，相对湿度不得超过80%，并不得与化学药物同库混放。

    - 包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。。

- (规范性附录)

棉印花平布质量指标

  - 棉印花平布质量指标

18tex/18tex棉印花平布的质量指标见表A.1。

表A.1  棉印花平布质量指标

| 序号 | 质量项目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幅宽, ㎝ |  | 160 -4% | GB/T 4667 - 1995 |
| 2 | 纤维含量, % |  | 棉100 | — |
| 3 | 线密度，tex | 经 | 18 ±2.5% | FZ/T 01093 - 2008 |
|  |  | 纬 | 18 ±2.5% |  |
| 4 | 密度，根/10cm | 经 | 268 -2.5% | GB/T 4668 - 1995 |
|  |  | 纬 | 268 -2.5% |  |
| 5 | 断裂强力，N/5cm | 经 | 300 -10% | GB/T3923.1–1997 |
|  |  | 纬 | 300 -10% |  |
| 6 | 水洗尺寸变化率，% | 经 | -4 | GB/T 8628-2001 GB/T 8629（4A）-2001 GB/T 8630-2002 |
|  |  | 纬 | -4 |  |
| 7 | 耐洗色牢度，级 | 原色变样 | 3 | GB/T 3921–2008中方法3 |
|  |  | 白布沾色 |  |  |
| 8 | 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | 3 | GB/T 3920–2008 |
|  |  | 湿摩 |  |  |
| 9 | 甲醛含量 ，mg/kg |  | ≤75 | GB/T 2912.1－1998 |
| 10 | pH值 |  | 4.0～9.0 | GB/T 7573－2002 |
| 11 | 异味 |  | 无异味 | GB 18401－2008方法2 |

（规范性附录）

中空涤纶短纤维絮片质量指标

  - 中空涤纶短纤维絮片质量指标

中空涤纶短纤维絮片的质量指标见表B.1。

表B.1  充填中空涤纶短纤维絮片质量指标

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 单位面积质量 ，g/m2 | - 温区 | ≥400 | JSB 9.3－1992 |
|  |  | - 寒区 | ≥650 |  |
| 2 | 单孔中空涤纶短纤维含量 % |  | ≥70 | 显微镜横截面计数 参照FZ/T 16988－1997 |
| 3 | 保温性能 ， CLO | - 温区 | ≥1.1 | GB/T 11048—2008（B法） |
|  |  | - 寒区 | ≥1.3 |  |
| 4 | 抗拉强度， N/g | - 纵向 | ≥1.6 | JSB 9.2—1992 |
|  |  | - 横向 | ≥10.0 |  |

（规范性附录）

聚丙烯编织布技术要求

  - 材料

聚丙烯编织布主要原料为聚丙烯(5203)树脂、抗紫外线吸收剂及其它填料。

  - 颜色

聚丙烯编织布颜色为白色。

  - 外观质量

布面应平整清洁，两边平齐，不散头松边，布面单面需复膜处理。单根经纱断裂不大于200 mm，经纬纱同一处断裂之和不应大于三根（含三根），每1m2内轻微污渍不应超过100 mm2，限两处。

  - 理化性能

理化性能指标按表C.1的规定。

表C.1  理化性能指标

| 项 目 | 断裂强力，N/5 cm |  | 织密， 根/10 cm |  | 单位面积质量，g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 经向 | 纬向 | 经密 | 纬密 | ≥90 |
|  | ≥700 |  | ≥40 |  |  |

  - 试验方法

- C.5.1  断裂强力试验

C.5.1.1  试验条件

实验环境条件调节按GB/T 2918—1998的规定，其它条件按GB/T 1040.1－2006的规定。

- C.5.1.2  取样

在试样距边100 mm以上处顺经、纬向各取长300 mm，宽60 mm试片两片，再撕去两边的扁丝准确取宽50 mm，如遇到最后一根超过半根则保留，否则去掉。

- C.5.1.3  测试

将试片夹在夹钳上，夹钳间距为200 mm，空车下降速度为（200±20）mm/min，拉力试验机量程应满足测试强度值在20%～75%范围内，测试应精确到1N，取算术平均值。测试中若遇试片在夹钳处破裂、滑脱应重新试验。

- C.5.1.4  密度测定

将试样展平，在距边100 mm以上处，取100 mm×100 mm两个方块，目测方块内经、纬根数，取其平均值，当终点不足一根时，按一根计。

- C.5.1.5  单位面积质量的测定

将试样展平，在距边100 mm以上处，取200 mm×200 mm试片三片，用0.5 g的天平分别称其重量，取算术平均值。